막 구 조 공 사

특 기 시 방 서 (PVF)

제1장 막구조 제작,설치

1. 적용범위 (Requirement included)

본 시방서는 막구조 지붕막제작,설치에 필요한 자재, 인력, 장비 등의 공급을 포함한 지붕구조물 제작,설치에 적용하며, 또한 다음과 같은 항목의 제작, 운송 및 현장조립에 대하여 적용하며 제작,설치감독관 및 제작,설치감리자는 막구조특기시방에 명시된 사항들을 원설계자의 동의없이 바꿀수 없다. 막제작,설치와 철골제작,설치는 상호 정밀도 유지관계 등 제작,설치의 특성상 한 개의 지붕제작,설치 전문업체에 적용하며 감리,감독자는 본 특기시방을 임의해석 해서는 안된다. .

1.1 외부막과 성형가공된 고무합성 접착성을 가진 Clamping System

1.2  Steel Plate 용접 및 접합부 연결계획

1.3 전체 막 및 철골구조에 대한 모든 요소들의 접합부

1.4 철골제작,설치는 철골제작,설치시방서 참조

1.5 엔지니어라 함은 막구조의 구조설계자를 말한다.

2. 지붕제작,설치 전문업체 제한사항 (Qualifications)

지붕제작,설치 전문업체는 막구조 및 관련되는 철골제작,설치에 있어 공급 및 설치는 조립, 제작, 설치에 있어 풍부한 경험이 있는 업체로 선정되어야 하며, 제작,설치의 특성상 요구되는 제작,설치기간, 정밀도유지 등을 고려하여 다음 아래 사항이 포함되는 사전 자격심사를 공정하게 수행한 후, 이에 합격한 적격업체로 선정하여 감리자 및 발주자의 승인을 득하여야 한다.

2.1 지붕제작,설치 전문업체는 조달청 물품등록번호 30231702 지주천막및텐션막제조업에 등록된 업체로 한다.

2.2 지붕제작,설치 전문업체는 금속구조물,창호공사업 면허소지업체로, 그 실적은 본 제작,설치와 유사한 단일막구조 PVF 제작,설치 100m2 이상을 최근 3년이내에 실적이 있는 제작 공장 보유업체로 한다.

2.4 지붕제작,설치 전문업체는 막 및 철골구조의 제작 설치, 접합부, 지지구조 등의 관련 철골구조를 포함한 종합적인 막구조의 설치관리를 수행할 수 있는 업체로 한다.

2.5 지붕제작,설치 전문업체는 정밀한 설치와 품질관리를 위하여 설치계획서 및 기술, 품질관리 계획서를 제출, 감리원의 사전승인을 득한 후, 현장 실측하여 설계도면에 준하는 설치상세도면을 제작,설치 순서대로 작성하여 감리원의 승인을 득한 후 철골 및 막구조를 제작, 가공, 조립 설치한다.

2.6 막제작,설치에 대한 하자담보 책임기간은 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제17조, 제18조”에 따라 적용한다.

3. 기준 (Standards), 규준 (Regulations) 및 조례 (Ordinance)

3.1 일반사항

작업상의 모든 코드, 기준, 규준, 법령에 준하여 작업을 수행하여야 하며, 만약 도면과 시방이 설계 작업상에서 어떤 코드나 기준, 규준, 법령 등을 적용하기 어려운 부분의 기준은 작업시작 전 엔지니어와 협의한 후 감리원의 승인을 득한다. 그러나, 만일 작업이 감리원에게 아무런 확인 없이 코드, 기준, 규준에 맞지 않게 수행되어 진다면, 그로 인해 발생되는 모든 비용은 지붕제작,설치 전문업체가 책임진다.

3.2 적용기준

상이하게 명시된 경우를 제외하고는 다음 기준에 따른다.

건축법규 및 건설기술관리법, 한국공업규격(KS) 및 일본막구조협회 기준(JIS), 미국시험재료협회(ASTM), 기타 본 시방서 및 도면 내에 명기된 기준.

4. 제출물 (Submittals)

4.1 선정된 지붕제작,설치 전문업체는 다음 사항을 감리원에게 제출한다.

건축 제작,설치 공정표에 의한 막 설치의 모든 단계에 대한 설치계획서 및 공정표를 제출한다.

- 2.에 의한 제한사항을 제출한다.

2) 막에 관한 보증서, 검사서, 유지보수서 및 하자담보기간 보증서를 제출하며, 또한 검사 및 유지보수 계획서를 제출하여야 한다.

4.2 막 지붕 제작 전

- 견본 : 사용되어질 막의 각 종류에 대하여 A3 SIZE의 견본 2부를 제출하며, 또한 각 종류별 막 클램프 시스템, 막 단부 클램프 시스템 그리고 합성고무에 대한 견본 등을 제출하여 감리원의 승인을 득한다.(시험성적표 첨부)

2) 설치상세도면(Shop Drawing)의 일반적 제한사항

- 설치상세도면은 지붕제작,설치 전문업체의 책임하에 준비되어야 하며, 최종설계를 책임지는 엔지니어에 의해 검증되고 감리원의 승인을 득하여야 한다. 지붕제작,설치 전문업체는 설계와 재단을 할 수 있는 설치상세도면을 작성할 때에는 이에 따른 모든 필요한 계산서와 도면(CAD)을 제출하여야 한다.

(2) 설치상세도면은 한 번에 전부 제출하는 것이 아니고 작업착수 30일전 작업에 필요한 순서대로 제출하여야 한다. 제출되어지는 도면에는 작업에 필요한 모든 재료가 설계도면에 표시되어 있지 않았더라도 이를 표시하여야 한다.

- 요구사항에 맞지 않는 현장 또는 공장에 공급되는 어떤 재료라도 감리원의 승인 없이는 사용될 수 없다.

(3) 설치상세도면의 특별한 제한사항

  - 막구조를 형성하는 모든 부분들과 구성 요소들이 포함된 설치상세도면을 제출한다.

② 막 패널의 설치상세도면은 막 클램프, 알루미늄 플레이트, 고무 개스킷에 관한 것을 포함한 지붕을 덮는 막의 제작에 필요한 모든 사항를 포함한다. 여기에는 막의 크기와 형상이 명시되어야 하며, 공장에서의 막 절단 형상과 위치 그리고 현장 접합, 크기, 종류, 모든 용접봉합 정도 및 필요하다면 용접순서가 표기된 도면을 포함한다.

③ 막 클램프, 고무 개스킷을 포함하여 각 구성요소의 모든 치수가 적힌 막 클램프 제작 상세도면을 제출하여야 한다. 추가로, 클램프의 일반적인 규격에 벗어난 항목은 개별적으로 모든 치수가 적힌 상세한 내용이 표기되어야 한다. 모든 부품, 재료, 그리고 조절용 표시를 나타내어야 한다. 도면에는 구조상의 각 부분의 위치를 명확히 나타내어야 한다.

④ 공장의 상황에 의해 변형 조정된 치수와 더불어 모든 자재, 계측, 마무리, 길이, 마무리 부속품타입, 위치와 방향이 명시된 설치상세도면을 제출하여야 한다.

4.3 설치 계획

1) 주공정표에 의하여 작성된 지붕 막제작,설치 설치공정표에 따른 작업일정을 14일내에 감리원에게 제출한다.

2) 감리원의 요구에 의해 또는 현장사정에 따라 주공정표가 변경될 경우 막설치 스케줄을 수정하여야 한다.

3) 그 외의 공정 및 일람 : 미리 승인되거나 지정되지 않은 작업이 있다면 이를 통고하고 여기에 사용되어지는 제품을 30일내에 감리원에게 제출하여야 한다.

5. 시험 (Testing)

어떤 지붕 막의 제조 보다 우선하여야 할 것은 다음의 시험 프로그램을 수행하는 것이며, 지붕제작,설치 전문업체는 그 계획을 최종 막구조 설계를 책임지는 구조계산한자와 감리원에 사전에 알리고 시험을 실시하여야 하며, 그 결과를 승인용으로 제출하여야 한다. 시험 시행자는  시험 설비와 모든 실험 작업을 자유로이 점검할 수 있도록 준비하여야 한다. 이전에 수행한 시험이라도 아래 사항을 만족하고 이 제작,설치의 상세작업 부분에 적용된다면 구조동의를 득하여 제출될 수 있다.

5.1 막 겹침 연결(Fabric Splice Joint)

일반적인 막 겹침 연결부가 실제 경험상에서 얻은 적당한 안전율을 가진 지속하중과 순간 작용하중에 대하여 견뎌야 하는 것을 증명하여야 한다.

5.2 막 클램핑 시스템(Fabric Clamping System)

막 클램핑 시스템이 설계하중, 설치시 설치하중 및 막 인장력과 사용된 설치기술에 적합하고, 지붕제작,설치 전문업체가 선택한 볼트 및 부속자재는 공인기관의 시험 성적서를 제출하여야 한다.

5.3 마스트, 접합재(Connectors), 그리고 베이스 플레이트(Base Plates)

시방서 지침에 따라 공인된 공장 테스트나 승인 받은 연구소에서 수행한 시험의 공인 받은 보고서를 이 작업에 쓰이는 자재의 적합성을 증명하는 근거로 제출하여야 한다.

5.4 그 외 발주처, 감리원 요구시 시방서의 시험에 대하여 필요한 재료를 제출한다.

6. 구조물의 조사 (Examination of Site)

작업을 시작하기 전 현장조사를 실시하여 현존하는 구조물 조건이 있는지 파악한다. 조사는 모든 작업 기준점의 정확한 치수를 측량하여 감리원에게 제출하여야 한다.

7. 작업의 재검토 (Review of the work)와 검사

원도급업자 또는 감리원은 항상 작업의 준비과정이나 진행 중에 작업을 검토할 수 있어야 한다. 지붕구조 전문업체는 이러한 검토와 조사를 위한 장소를 제공하여야 한다.

8. 막구조 조립 조절과 검사 (Roof Erection Control and Verification)

8.1 막구조가 설계와 일치하여 설치되고 막구조의 어느 부위에도 손상 또는 과부하 응력이 발생하는 설치하중이 없도록 확인하기 위하여 계속적으로 강재의 현장 조립과 설치작업에 대하여 관찰하여야 한다.

8.2 다음 사항의 감독이 잘 이루어지도록 막 응력 측정을 포함한 감독 방법의 제어 및 절차가 진행되어야 한다.

1) 막의 최종형상이 결정되었을 때, 지붕구조 시스템은 지정된 형상에 지정된 균일한 막 프리스트레스가 발생하도록 결정되어져야한다..

2) 감독 및 설치작업 시작 전, 시험 장비의 점검을 증명하는 서류를 감리원에게 제출하여야 한다.

3) 막의 설치후 막에대한 관찰을 하여야 한다. 만약 관찰시 하중 또는 응력이 설계하중 또는 설계응력을 초과하는 것으로 나타날 때에는 언제라도 그 업체는 감리원에게 질의와 통보를 통해 즉각적인 작업의 일부를 중단하여야 한다. 지붕제작,설치 전문업체와 함께 감리원은 과하중 조건을 제거하는데 필요한 절차, 수정 또는 대책 작업을 결정하여야 한다. 이에 따른 제작,설치지연은 지붕제작,설치 전문업체의 책임이며 추가금액은 협의후 결정한다.

9. 협력 (Cooperation)

협력설치업체는 원만한 제작,설치의 진행을 위하여 상호간 의견을 조정하고 협력하여야 한다.

10. 재료 및 제품 (Products)

1) 일반사항

자재공급자 및 제작자를 위한 한국재료시험협회 및 미국재료협회 또는 기타 유사한 기준들의 규격조건을 참조하여 명시한 모든 재료 또는 기준은 그에 해당하는 규격 기준에 따른다. 적용하기 어려운 부분의 기준은 작업시작 전에 엔지니어와 협의한 후 감리원의 승인을 득한다

2) 막 지붕의 재료와 제작도면의 승인

(1) 자재, 공장제작 및 현장조립순서에 대하여 엔지니어 및 감리원의 승인을 득하여야 한다.

(2) 설치자는 설치 전에 WORKSHOP DRAWING을 수행하여 감독관에게 제출하여야 한다.

(3) SHOP DRAWING 수행 시에 MEMBRANE STRUCTURE는 재단도 해석을 수행하여 재단 배치도를 SHOP DRAWING에 포함하여야 하며, 이와 관련된 사항은 엔지니어및 감리원의 승인을 득하여야 한다.

(4) 생산된 공장에서 제조된 막은 엔지니어및 감리원에 의해 제조공장, 제작소 그리고 현장에서 점검될 수 있어야 한다.

(5) 만일 실험절차가 지정된 것과 차이가 있다면, 전체 실험 공정은 시험보고서와 함께 제출되어야 한다.

(6) 설치도면과 모든 시험결과는 명시된 것 또는 제출물에서 정하는 것을

제출한다.

(7) 지붕제작,설치 전문업체는 선정된 지붕 막 Sample 자재 및 시험성적서를 제작,설치착수 전 제출하여 각종 시험을 필한 후 감리원의 승인을 득한 후 가공 제작한다.

(8) 전체 외부 표면에는 한 종류의 막을 사용한다.

(9) 지붕제작,설치 전문업체는 사용될 막재가 제작,설치 중 또는 제작,설치 후 사용 중에 보행자의 통행에 견딜 수 있도록 Coating 막의 손실, 강도 손실 또는 자체 청결 특성의 손실 없이 견뎌낼 수 있도록 유의하여야 한다.

11. 막재료 (Fabric Materials)

1) 구조용 막자재

막자재는 다음에 제시되는 제품의 사양을 갖춘 제품으로 한다.

| 재 질 | PVF Coated Polyester / Architectural Membrane |
| --- | --- |
| 성 분 | Polyester Filament Yarn으로 영구성, 자기소화성, 연신율이 23 % 미만 |
| 기 능 | 불변색, 내화학성 난연성, 고강도, 내열성, 내항균성, |
| 폭 | 200cm |
| 코 팅 (Coating) | 외부 : 불소수지코팅으로 표면마감처리 내부 : PVC |
| 내구연한 | 10년 이상(제조자의 보증서 첨부) |

2) PVF Coating 막에 대한 기본 막과 Coating

(1) 이 막에 사용된 직조용 실(Yarn)은 끊어진 부분이 없는 Filament Yarn이어야 한다.

막은 경사와 위사 상태(Warp & Fill Yarn)에서 균일하게 잡아당기고 경사와 위사가 차례로 교차(Woven 조직)되도록 제작하여야 하며, Coating에 의해 막의 성능이 저해되는 하자가 일체 있어서는 안 된다.

경사와 위사를 똑바로 직교차시켜 채워진 직조상태(Woven)를 유지시키기 위하여 막을 짜고 다루는데 주의하여야 한다. 직조되는 실(Yarn)은 고강력 Polyester Filament Yarn 이어야 한다.

(2) Coating 제품은 건축용 막을 위한 PVC Paste Resin을 사용하여야 한다.

① 경사와 위사의 신율차이 : 10% 이내(DIN 53354, KS K 0520)

② 내후성 : 가속기후시험(Accelerated Weather Test)과 같은 모의 실험으로 외부에 노출시켜 10년 후에 인장강도와 변형에 대한 뚜렷한 손실이 없어야 한다.

(3) 기본 막은 Coating 막재의 최적의 역학적 성질을 얻기 위하여 청결하게 하고 PVC 수지(Resin)을 Coating 하여야 한다. Coating은 위에서 언급한 재료들로 구성되고 재료에 틈과 구멍이 본질적으로 생기지 않도록 채우는데 적용되어진다. PVC Coating은 막의 양쪽표면에 동시에 적용되어야 한다.

PVC 수지(Resin)의 Coating은 최소한의 성형압출판의 압력으로 접합부가 적절히 결합 용융되도록 충분한 두께를 가져야 한다

Coating된 막재는 최대의 균일성을 갖도록 적용되어야 하며, 10m의 거리에서 보았을 때 육안으로 외관이 보기 흉하지 않도록 얼룩이나 덩어리들이 없어야 한다.

(4) 물리적 특성 시험은 Coating 막을 관리하기 위한 제한에 따르며, 품질관리 시험은 별도 지침에 따른다.

3) 물리적 성질시험(Testing of Physical Properties) : Coating 막재 시험에 대한 기준 및 품질관리 시험은 다음의 표와 같다.

모든 관리시험은 공인된 시험소에서 수행하여야 한다.

막의 강도에 대하여 본 프로젝트에 사용할 목적으로 생산된 제품의 샘플을 12개 이상 인장시험하여 그 결과를 막 구조설계에 책임이 있는 구조 엔지니어에 통보하여 최종적인 막의 인장강도를 결정하며, 이 결과를 감리원에게 제출한다. 인장강도의 실험은 사전에 준비하여 구조 엔지니어와 감리원이 입회하여 진행하여야 한다. 이 경우에는 공인된 시험기관에서 수행하지 않아도 가능하다.

| 품질 특성 종류 | 기준 시험값 | 관련 시험(Test Method) |
| --- | --- | --- |
| 중량(Total Weight) | 1,100g/m2±100 | DIN 53352, KS K 0514 |
| 두께(Thickness) | 0.90mm±0.1 이상 | KS K 0506 |
| 인장강도 (Strip Tensile Strength) 경사(Warp) 위사(Fill) | 400kgf/5cm±25 320kgf/5cm±25 | DIN 53354, KS K 0520 |
| 경사와 위사의 인장 신율 차이 (Tensile Elongation) | 10% 이내 | DIN 53354, KS K 0520 |
| 인열강도(Tear Strength) 경사(Warp) 위사(Fill) | 60kgf±20 50kgf±20 | DIN 53356, KS K 0536 |
| 접착강도(Adhesion Strength) 경사(Warp) 위사(Fill) | 6kgf/5cm 이상 6kgf/5cm 이상 | DIN 53357, KS K 0533 |
| 내한성(Cold Resistance) | 크랙 발생 없음(-40℃) | MIL-C-20696 |
| 방염성(Flame Retardant) | 잔염(After Flame) : 2초 이하 | DIN 4102, 국내 소방법시행령(두꺼운 포) |
| 항균성(Anti-Fungus) | 번식하지 않음 | ASTM G21-90 |
| 형태안정성 (Dimensional Stability) | 경사, 위사 방향 모두 2% 미만 | BS 3424 part17 |
| 색상변화 (외기 노출조건에서 4개월 후) (Color after 4month exposure to outdoor weather conditions) | White |  |
| 내발수성(Anti-Wicking) | 제품내에 오염원이 침투되지 않도록 발수(방수) 처리 |  |
| 사행도(Skew Retouching) (위사 원사가 일직선 상에 위치) | 위사 방향 1m를 기준하여 위사 원사가 2cm를 벗어나지 않아야 한다. |  |

4) 코팅재 성분

(1) PVF(Ploy Vinyl Fluoride)

성분

Resin System : PVF(Fluorinated Polymer), Acrylic

Used Solvents : Methylethylketone, Dimethylformamide, Diethylkotone

Coating Method

Gravure Roll Coating

Drying Process : 150~160℃

12. 제작 및 설치

1) 엔지니어링과 디자인(Engineering and Design)

지붕구조 전문업체는 관련된 설치상세도면 작성, 시험, 설치 등에서 발생되는 기술적인 문제에 대하여 감리원에 제출하여야 하며, 이와 관련된 비용은 지붕구조 전문업체의 부담으로 한다.

(1) 막 씌우기(Fabric Envelope Engineering)

① 계획 : 막 씌우기는 컴퓨터에 의해 계획되고, 도면에 제시된 초기응력에서의 지붕 모양을 고려하여 보정되어야 한다.

(2) 막 클램프(Fabric Clamps)

① 막 지붕 제작자에 의해 설계된 부재들은 막재 씌우기 중 발생하는 막 인장력에 견딜 수 있도록 설계되어야 한다. 부재들은 영구적인 변형과 피로 항복 없이 한쪽 면으로부터 막 씌우기 하중에 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.

② 막의 클램프와 지지부 사이의 공간은 클램프 곡률이 부드럽게 유지되고 막면 중앙에서 아래쪽으로 최소 1%의 여유를 확보하여 물의 고임이 생기는 것을 방지하여야 한다.

  - 로프로 묶여진 가장자리에서의 열처리나 점착성의 실링은 막 클램프의 폭 크기 이내에서만 설치될 수 있다.

④ 클램프의 모든 부재는 조립시 응력집중을 막기 위하여 막 접촉면에서 최소 반경 6mm 까지 둥글게 처리되어야 한다. 상하의 클램프 플레이트는 바람에 의한 막의 피로 가능성을 감소시키기 위하여 횡단면에서 6mm 오프셋(만곡) 되어야 한다.

⑤ 볼트, 너트, 합성고무 몰딩의 볼트 두부 등은 클램프로 사용되는 알루미늄 부재의 아래에 긴결되어야 한다.

⑥ 클램프 시스템은 설치는 물론 사용 중 막 내에서 응력집중이 일어나지 않도록 부재 끝에서 일직선으로 연결되도록 설계되어야 한다.

⑦ 알루미늄 플레이트 경계면에 있는 모든 강재는 합성고무층으로 분리되어야 한다.

⑧ 이질 재질사이의 모든 경계면은 외기에 직접적인 노출 여부와 관계 없이 적절한 수단으로 한 쪽 경계면을 코팅함으로써 보호되어야 한다.

2) 제작

(1) 막 패널

① 인접한 케이블과 틀로 묶인 각 단면은 한 조각 단위 막 패널로 구성된다. 지붕구조 전문업체는 시방서 상에서 지시된 응력, 변형율, 지붕의 기하학적 형태들을 확보하도록 재료의 신축성을 보정하여야 할 것이다.

② 모서리 부분과 응력의 집중이 생길 수 있는 부분들은 사선 보강으로 처리된다.

③ 도면과 시방서의 의도와 일치하도록 작업을 완성하기 위하여 요구되는 모든 제작 작업은 시방서 상의 언급에 상관 없이 완성되어야 한다. 이러한 제작 작업은 구조적인 접합부, 로프로 묶여진 가장자리, 정착부와 클램프 장치를 포함한다.

④ 제작된 모든 접합부는 제안된 시험에서 지정된 인장강도의 최소 80% 이상 확보되어야 한다. 또한 모든 접합부는 공업규격에 따라 제작되어야 한다.

⑤ 막의 모든 접합부와 이음부는 방수에 적합한 양식으로 배열되어야 한다.

⑥ 지붕의 모든 부재는 수송 과정과 설치 이전 단계에서 발생할 수 있는 구김, 눌림, 마모를 최소화하기 위하여 설치자는 최선을 다하여야 한다.

3) 막구조의 설치와 클램핑 구조

  - 구조용 강재와 관련된 기술적 사항은 본 시방서 철골제작,설치 해당 사항을 참조한다.

- 기상조건 : 막구조 설치과정에서 기상조건의 예보와 연관된 작업은 막구조 설치기술자의 조언과 일정에 따라 작업을 수행하여야 한다. 초속6M/SEC이상의 바람이 불경우 막의 설치가 위험하므로 이러한 기상조건하에서 작업을 진행할시에는 감리원의 승인을 받아야한다.

- 준비 : 설치를 시작하기에 앞서 접촉하는 모든 표면을 검토하여야 한다. 작업을 진행하기 전에 시방서 상에서 지시하는 대로 모든 가장자리가 유연하고 잘 처리되었는지를 확인하고, 막 지붕의 설치와 제작,설치가 이루어지는 동안 막이 찢어지거나 손상을 일으키는 원인이 될 만한 것들을 제거하여야 한다. 모든 접합부 상세가 적절하고 완전한지, 막구조의 설치와 초기응력을 부여하기 위하여 필요한 재료와 설비들이 가까이에 있는지를 확인하여야 한다.

- 언제나 날카로운 모서리 혹은 어느 부위에서나 막이 구겨지거나 겹쳐지지 않도록 하여야 한다. 막은 어떤 방식으로든 손상되어서는 안 된다. 막이 놓여지는 표면은 비교적 부드럽고 돌출이 없고 날카롭지 않으며 불규칙한 것이 없어야 한다. 설치하는 동안 막을 다루는 데 있어서 주의하여야 하며 제작자의 지시를 지켜야 한다.

- 막은 건축적으로나 구조적으로 적절한 방법으로 제작, 설치되어지고 응력이 가해져야 한다.

- 청결 : 설치하는 동안 가능한 사용자재의 내.외부 표면이 깨끗하도록 주의가 필요하다.

부록: C1 – 작업의 범위 및 자재

  - 막형태,케이블 길이 등에 대한 최종확인 및 구조계산 REVIEW

  - 주변부 CLAMPING / TENSIONING 상세 설계 및 공급 ,페브리케이션,제작물의 세우기,철골페프릭케이션

  - 막 자재 : Chukoh Skytop FGT INDUTEX에 의한 PTFE코팅된

VERSEDIG-INDUTEX 에의함.- 구조엔지니어 승인 필요.

  - 케이블 :  6×WS(36

  - SST BOLT : SUS304 BOLT,NUT

  - GASKET : SANTOPRENE

  - ROPE : D12 , D16, D24

  - AL BARS : TENSION 6061

  - TENSION CLAMPING SYSTEN : TGMS 22-A에의함

  - 상기자재는 엔지니어의 승인필요사항임.

제2장 철골 공사

1. 일반사항

1.1 PERFORMANCE SPECIFICATION은 도면과 제반 서류와 입찰에 관한 지시사항과 함께 사용하여야 한다.

1.2 자재의 형태와 배치는 도면에 나타난 대로 한다.

1.3 도면에 표한 부재치수는 부재치수의 크기만을 표시할 뿐이다.

1.4 현장에 적합하도록 수행되어지는 최종 부재치수 및 연결상세는 지붕공사 전문건설업체의 책임이다.

1.5 철골공사 전문건설업체는 앞에서 언급한 바와 같이 공사의 특성상 지붕공사 전문건설업체와 동일한 업체로 하며, 당 계획과 크기나 범위가 비슷한 막구조 시공을 해본 경험이 있고 자격이 있는 업체로 한다.

1.6 지붕공사 전문건설업체는 도면에 표현되어 있는 치수를 근거로 시공도면 작성 및 제작 시공하는 것을 원칙으로 하되 현장상황을 고려하여 도면에 표시되어 있는 치수가 적절하지 않는 경우 현장 실측 등을 실시하여 현장 상황에 적합한 시공도면 작성, 제작 시공을 하여야 하며, 이 경우 사전에 구조 엔지니어의 구조안전성 검토를 수행하여 감리원의 승인을 득하여야 한다.

1.7 시공도면 작성 및 제작 시공 등의 협의, 검토 및 승인 절차는 막구조 시방서에 준한다. 또한 이러한 과정으로 인하여 후속공정에 지장을 주지 않아야 한다.

1.8 지붕공사 전문건설업체는 현장까지의 운송을 포함하여 모든 구조용 철골을 공급, 제작 그리고 설치하여야 한다.

2. 검사

2.1 용접할 자재의 가장자리는 조각의 접합, 봉합 및 그 외의 불연속성을 찾기 위하여 검사를 하여야한다..

2.2 그 외의 모든 용접은 육안으로 조사를 한다.

2.3 지붕공사 전문건설업체는 점검, 테스트 결과와 그에 따른 보수처리방법을 기록하여 보고서를 작성하여 감리자에게 제출하여야 한다.

2.4 검사가 수행되었다고 하여 지붕공사 전문건설업체가 설계도서의 요구조건에 충실하여야 하는 지붕공사 전문건설업체의 의무를 해지할 수 없다.

3. 제출

3.1 시공도면(SHOP DRAWINGS)

1) 지붕공사 전문건설업체는 시방서 요구조건에 의거 시공도면을 제출하여 감리원의 승인을 받아야 한다.

2) 도면에 절단, 덮개, 연결구, THREADED FASTENERS, 볼트, STUDS 및 SPACING을 포함하여 모든 공장 및 가설상세를 표시하여야 한다.

3) 지붕공사 전문건설업체는 구조도면과 상세도에 대한 도면을 작도한뒤 제작하여야한다.

4) 공작도는 승인을 위하여 감리원에게 제출되기 전에 구조 엔지니어에 의해 검토되어야 하며, 공사의 수행에 필요한 순서대로 적당한 시기에 제출하여야 하는데, 한 번에 모든 공작도를 제출하지는 않아도 된다. 제출된 도면은 설계도서에 표현이 되어 있든 아니든 공사에 필요한 모든 철골구조가 표시되어야 한다.

5) 지붕공사 전문건설업체는 감리원이 요구하는 도면의 수정에는 즉시 응하여야 하며, 각각 수정된 도면들은 도면번호와 수정한 날짜에 따라 분류되어 그 수정과정이 잘 보관되어야 한다.

6) 조립순서와 절차의 결정에 대한 모든 책임은 지붕공사 전문건설업체에게 있다. 지붕공사 전문건설업체는 구조물의 어떤 임시 부재나 영구 부재도 과대한 힘을 받지 않는다는 것을 확신할 수 있을 뿐 아니라 구조물의 안정성을 확신할 수 있는 조립방법을 제시하여야 한다.

7) 어떤 경우에도 지붕공사 도급업자는 안전하게 건물을 조립하여야 하는 의무와 책임을 감소시킬 수 없다.

4. 제품취급법

지붕공사 전문건설업체는 철골설치 전, 설치공사 중, 설치 후 철골 보호와 이미 가설된 그 외의 부분과 자재 보호를 위하여 필요한 모든 수단을 동원하여야 한다.

5. 부적합 부재의 교체

5.1 모든 철골은 손상 즉시 건축주의 추가부담 없이 모두 교체하여 감리원의

승인에 얻는다.

5.2 감리원이나 검사원이 작업장이나 공장, 현장에서 부적합 하다고 판단한 모든 재료와 용접은 건축주의 추가부담 없이 감리원이 만족하도록 즉시 교체 또는 재시공한다.

6. 제품 (PRODUCTS)

6.1 재료(MATERIALS)

1) STEEL POST는 일반구조용 탄소강관으로 KSD 3566 SPS 400을 원칙으로 한다.

2) 가세트 플레이트(보강 철판), 케이블 연결 철판 등 : SS400

3) 용접용 ELECTRODES

4) KS 규격품은 원칙적으로 재료시험을 하지 않는다.

5) 용접은 원칙적으로 ARC 수동용접으로 하며 KSD 0885에 따른다.

6) 용접시 재질, 재료, 두께, 기온 등을 고려하여 필요하면 예열을 하여야 한다.

7) 막재를 손상시킬 우려가 있는 부위는 GRINDING을 하여야 한다.

7. 제작

7.1 제작이 끝난 모든 부재는 곧바르고, 뒤틀림, 꺾임, 부품 사이에 노출된 부분이 없어야 한다. 부재는 실제 시공이 되기 전에는 어떤 방법으로도 손상을 입어서는 안되며, 공장에서는 바르게 정돈되어 있어야 한다.

7.2 공장에서 마무리된 모든 표면은 1인치 지름 기준시 0.003 인치 오차를 넘을

수 없다.

7.3 접 합

1) 모든 접합(연결)은 도면에 명시된 대로 하여야 한다. 도면상에 연결부 상세도 표시가 없을 시 AISC 규격의 연결조건을 따라야 한다. 1면 접합이나 다른 타입의 편심 접합은 도면에 명시되어 있는 경우를 제외하고 사용할 수 없다.

2) 한 곳의 접합부에서 볼트와 용접의 혼용은 도면에 명시되어 있는 경우를 제외하고 시공할 수 없다.

3) 별도로 명시하지 않는 한 현장접합은 볼트로 한다. 사용된 고장력 볼트는 공장 출하 전에 볼트 머리 위 부분에 적당한 분류표시가 있어야 한다.

7.4 용접에 의한 접합

1) 미국 용접 협회의 Welding Terms and Master Chart of Welding Processes의 표준 정의에 따라 해석한다.

2) 용접기술자 - 용접은 필요한 공사를 수행하기 위한 국가기술자격증 소유자가 수행하여야 한다.

3) 작업에 참여하는 모든 용접공에게 각자의 고유의 마크나 표시를 지정하여야 한다. 작업이 끝난 부위에 모두 자신의 마크나 표시를 하여 누가 어떤 작업을 했는지 알 수 있도록 하여야 한다. 지붕공사 전문건설업체는 고용된 용접공의 자격증 취득 날짜와 각 개인의 마크나 표시에 관한 기록을 보관, 관리하여야 한다.

4) 용접장비는 용도에 따라 조정하여 사용할 수 있도록 용량이 충분히 커야 하며, 항상 좋은 작동상태를 유지하여야 한다. 용접배선은 용도에 알맞은 크기이고 접지법(GROUNDING METHODS)은 기계조작이 용이하도록 하여야 한다.

5) 접합 부재가 적당히 정렬되어 구속되고, 예상되는 허용 용접수축을 고려하여 도면에 명시된 치수에 적합하게 되기 전에는 용접작업이 수행되어서는 안된다. 어떤 부재도 엔지니어의 승인 없이 시공하여서는 안된다.

6) 현장 용접이 끝났을 때는 따로 명시된 경우를 제외하고는 예열과 후열을 포함하는 공장 용접을 위한 모든 규준이 충분히 적용되어야 한다.

7) 모든 용접은 참고 시방서와 다음의 수정과 추가에 따라 수행한다.

(1) 모든 공장 용접은 서브머지드 아크 용접이나 수작업에 의한 시일드 금속 아크 용접으로 수행한다.

(2) 모든 현장 용접은 수작업에 의한 시일드 금속 아크 용접으로 수행한다.

(3) 모든 홈용접은 뒷판을 대어야 하며 완전한 용입이 이루어져야 한다.

(4) 최소 예열온도와 패스간 온도 요구조건은 "구조용 용접 규준"을 따른다.

8) 산소절단(OXYGEN CUTTING) : 손으로 하는 (수동, MANUAL) 산소절단은 기계로 조정되는 토치(TORCH)만을 사용하여야 한다. 그러나 절단부위가 마무리 치수의 1/2인치 안쪽이 아니고 마지막 절단 후 분리시 깎거나 갈아서 금속 자체의 표면정도의 질로 마무리 될 수 있으면 조정장치가 없는 (UNGUIDED) 토치를 사용할 수 있다. 지붕공사 전문건설업체는 엔지니어의 서면 동의와 승인이 없이 현장에서 구조용 철을 산소절단 할 수 없다. 어떤 경우에도 산소절단으로 뚫은 볼트 구멍은 허용되지 않으며, 이 조항의 위반은 산소절단으로 뚫은 구멍이 있는 어느 부분에 대하여도 거절을 할 수 있는 충분한 사유가 된다.

8. 페인트 및 도금

8.1 표면처리(준비)

공장에서 표시했던 눈금자국, 녹, 얼룩, 용제 찌꺼기, 기름때, 그리스와 기타 이물질이 철 표면에 묻어 있을 경우 이를 깨끗이 제거하여야 한다.

1) 청소는 제작 후 공장도장 직전에 수행되어야 한다.

2) 페인트의 공장 코팅은 청소 후 수행하여야 한다.

8.2 공장도장 : 중간 코팅, 마감 코팅을 통하여 50 미크론의 최소건조두께를 확보하도록 우레탄을 도포한다. 마감 코팅은 50 미크론의 최소건조두께를 확보하여야 한다. 도장작업은 마감 코팅의 적당한 점착력을 확보할 수 있는 방법으로 수행되어야 한다.

8.3 공정

1) 도장작업은 명시된 최소건조두께를 확보하도록 붓, 스프레이, 로울러 또는 페인트 제작업체가 승인한 다른 도구를 이용하여 수행하여야 한다. 철골의 표면 온도가 5℃(40℉) 이하이거나 응결온도 이하일 때는 도장작업을 중지한다. 도장작업은 생산자의 사용법에 대한 지시에 따라 건조면에 전체적으로 평탄하게 수행되어야 한다.

2) 고장력 볼트 체결부나 용접면으로부터 50mm(2") 안에는 도장이 되지 않아야 한다.

3) 외부로 노출된 모든 앵커볼트, 너트는 용접면으로부터 2 인치까지 도장이 되어야 한다.

4) 도장이 되지 않은 모든 면은 앞에서 명시된 표면처리에 의해 청소가 되어야 한다.

8.4 현장 Touch-up 도장

1) Touch-up 도장은 시방서에 명시된 요건에 맞도록 수행되어야 한다.

2) 조립 후에 노출된 현장 접합면과 현장 접합면에 인접한 도장이 안된 부분과 공장 코팅 중에 손상을 입은 부분을 공장도장을 위하여 요구되는 수준까지 청소를 한 후 여기서 명시된 마감도장을 요구되어진 대로 수행한다.

9.설치

9.1 설치 : 지붕공사 전문건설업체는 모든 철골구조와 막구조의 정확한 조립을 확보할 수 있도록 전문 엔지니어를가 조립작업이 실시되기 전에 모든 지지면과 앵커볼트, 비슷한 장치들의 양중과 위치를 점검하여야 한다.

9.2 지붕공사 전문건설업체는 조립의 모든 공정을 감독하기 위하여 자격 있는 책임자를  현장에 상주하여야 한다.

9.3 모든 예방조치는 항상 정확하게 위치되어 지고, 완전히 안전하고 안정된 구조물이 보장되도록 조치되어야 한다. 적당한 가설물이 전체 공정을 통하여 사용되어야 하며, 모든 조립 볼트는 단단히 조여야 한다.

9.4 모든 철골은 영구접합이 이루어지기 전에 정확하게 제 위치에 정렬되어야 한다.

9.5 철골은 정확하고 곧바른 상태로 운반되어야 하며, 임시 지지대는 조립이 진행되는 동안 구조물이 받을 수도 있는 하중이 생기는 곳에는 필요에 따라 어디든지 설치될 수 있다. 이것은 조립장비와 그 장비의 운전도 포함한다.

1) 임시 지지대는 안전상 필요한 기간(시간) 동안 그대로 존치하여야 한다. 지지대는 지붕 설치공사시 방해되지 않는 위치에 설치하여야 하며, 공사진행 중 필요할 때는 제거할 수 있어야 한다.

2) 모든 공사완료 후 구조물은 자체적으로 지지하고 구조적으로 안정하도록 디자인되어 있어야 한다.

감리원이나 구조 엔지니어의 별도 서면지시를 제외하고는 설치작업 중 구조와 각 부분의 안전성 유지에 대하여 전적으로 책임을 진다. 이는 필요시 언제든지 임시 지지대, 버팀줄이나 임시 묶음 고정장치를 추가사용 할 수 있음을 의미한다. 위의 임시 용구들은 공사완료 후 지붕공사 전문건설업체가 철거하여 회수한다.

3) 설치시 오차는 설치작업시 별도의 지시가 없는 한 KS CODE에 명시된 한계 이내로 한다.

4) 지붕공사 전문건설업체는 철골의 형태(GEOMETRY)를 항상 점검하여야 하며, 현장에서 측정한 형태의 치수를 기초로 막구조의 재단도를 작성한다. 예상되는 구조물의 형태 차이를 감리원에게 알리고 다음 단계 작업시작 전 이 차이를 상쇄해서 적절한 조정을 하여야 한다.

5) 지붕공사 전문건설업체는 설비, 전기, 장비와 일반 도급업자들과 함께 공사의 진행을 조정하여 미리 정한 순서를 따라서 그들이 지붕공사에 대한 작업을 할 수 있게 하여야 한다.

6) 마무리 정리 및 청소 : 모든 표지판, 물품표, 자루, 설치용 선반, 설치용 볼트, 버팀줄과 끝마무리가 모두 끝난 구조 자체에 속하지 않는 모든 장비를 제거하여야 하며, 손상된 모든 부위를 보수하고 감리원의 검사를 받아야 한다.

10. 기타사항

1) 평면도 및 시방서에 누락되었거나 잘못 표기된 부분은 기술팀 담당직원과 협의

후 담당직원의 지시에 따른다.

2) 작업 중 발생하는 모든 폐기물은 시공업자가 적법한 절차에 따라 처리해야 하며, 이 때 발생하는 모든 경비는 공사비에 포함한다.

3) 공사 중 안전사고에 만전을 기해야 하며, 만일의 안전사고 발생 시 민형사상의 모든 책임은 시공업자가 진다.

4) 시공업자는 기술팀에서 요구하는 모든 문서를 지정한 기일내에 기술팀에 제출해야하며, 작업일정은 기술팀 담당직원과 협의 후 시행한다.

5) 사소한 물량 증가(공사금액의 5%이내)는 공사비 증액없이 시공해야 한다.

6) 수급자는 원가계산 제비율 적용기준에 따라 필요항목(4대보험 및 안전관리비)에 대해서는 반드시 계상하여야 하며 준공시에는 증빙서류를 제출하여 정산하여야 한다.